Macroplast UK 8101

Karta techniczna

Stan: 10.03.95

Klej bezrozpuszczalnikowy dwukomponentowy

Baza: poliuretan

Charakterystyka: 	Macroplast UK 8101 jest bezrozpuszczalnikowym klejem dwukomponentowym na bazie poliuretanu. Bazą żywicy kleju są związki organiczne hydroksylowe. Bazą utwardzacza jest izocyjanian. Wskutek wymieszania obu komponentów

w proporcjach 4 : 1  (wagowo) powstaje, w procesie reakcji chemicznej, twardoelastyczny klej. 
Produkt nie wykazuje w procesie utwardzania mierzalnych zmian objętości.

Zastosowanie: 	Macroplast UK 8101 stosowany jest jako klej, masa zalewowa i wypełniająca oraz jako materiał powlekający. Wykazuje dobra przylegalność do metali, drewna, tworzyw sztucznych i twardych pianek.

Główny obszar zastosowań to klejenie twardej pianki poliuretanowej i styropianu 
z drewnem, blachami stalowymi i aluminiowymi oraz tworzywami sztucznymi wzmacnianymi włóknem szklanym, przy produkcji ścian bocznych i działowych 
pojazdów  samochodowych oraz innych typów płyt warstwowych.

Dane techniczne:

Żywica	UK 8101	Utwardzacz UK 5400

Kolor: 				beżowy			brązowy

Gęstość: 			ok. 1,45( 0,05 g/cm3	ok. 1,22 g/cm3

Konsystencja:			płynna			płynna (b. niska lepkość)

Lepkość:			8000 (  2000 mPa.s	250 (  100 mPa.s

Pomiar:			Brookfield RVT		Brookfield RVT

Temperatura:		20 (C			20 (C

Proporcje mieszaniny:

Wagowo:		4		:	1

Objętościowo:		3,4		:	1

Mieszanina (Komponenty A + B)

Gęstość: 				ok. 1,4 g/cm3

Konsystencja:				płynna

Lepkość:				2500 - 2800 mPa.s

Pomiar:				Brookfield RVT

Temperatura:			20 (C

Żywotność: 				50 - 70 min.

Mieszanina:			125 g

Temperatura:			20 (C

Czas otwarcia przy 20 (C:	100 - 130 min.

Zużycie:	200 - 400 g/m2, zależnie od jakości powierzchni klejonej

Utwardzanie:

Wytrzymałość początkowa: 	po 5 - 8 h w temperaturze pokojowej

Wytrzymałość końcowa: 	po 5 - 7 d w temperaturze pokojowej

Odporność na oddzieranie:		30 - 40 N/cm

(wg. DIN 53 282)

Substraty			blachy aluminiowe

Utwardzanie:			7 dni w temperaturze pokojowej

Wytrzymałość na ścinanie:

(wg. DIN EN 1465):		patrz: Rezultaty pomiarów

Temperatura pracy: 			-40 do + 100 (C

krótkoterminowo (1 h): 		150 (C

Nakładanie:			Uwaga wstępna:

Przed rozpoczęciem nanoszenia kleju należy zapoznać się ze środkami ostrożności i radami dotyczącymi bezpieczeństwa zawartymi w karcie bezpieczeństwa. Również w przypadku produktów nie objętych obowiązkiem znakowania ze względu na bezpieczeństwo pracy należy zachować ogólne środki ostrożności związane ze stosowaniem środków chemicznych.

Przygotowanie powierzchni:

Powierzchnie klejone muszą być wolne od tłuszczu i oleju, suche i niezakurzone.

Metale należy zagruntować, szczególnie jeśli połączenie narażone będzie później na działanie wilgoci. Tworzywa sztuczne muszą zostać oczyszczone ze środków antyadhezyjnych. Polepszenie przylegalności można uzyskać poprzez zszorstkowanie. Również pokrycie powłoką gruntujacą lub zwykłe przemycie środkiem rozpuszczającym (izopropanol, etanol, octan) może być wystarczajacym przygotowaniem powierzchni. Elementy polistyrenowe nieprzygotowane do klejenia nie dają sie złączyć Macroplastem UK 8101.

Wykonanie klejenia:

Żywica i utwardzacz mieszane są przed nałożeniem w podanych wyżej proporcjach aż do uzyskania jednorodności mieszaniny. Klej może być następnie nałożony tylko w ograniczonym czasie (uwarunkowanym jego żywotnością). Później ulega zżelowaniu i staje się bezużyteczny. Należy zatem zmieszać tylko taką ilość kleju, która potrzebna jest do klejenia w czasie równym żywotności kleju.

Żywotność kleju zależy od masy mieszaniny i jej temperatury. Przy większych ilościach mieszaniny lub wyższej temperaturze otoczenia czas ten ulega skróceniu. Niskie temperatury wydłużają proces utwardzania. Zbyt duża zawartość utwardzacza w mieszaninie zwiększa kruchość warstwy kleju oraz obniża lepkość mieszaniny.

Macroplast UK 8101 nanosić można ręcznie (szpachelką) lub maszynowo (urządzeniem do aplikacji klejów dwukomponentowych lub walcem). Nanoszenie jest jednostronne.

Komponenty kleju nie powinny ani przed ani podczas nakładania być narażone na kontakt z wilgocią, ponieważ później w trakcie utwardzania izocyjanian reaguje

z wilgocią co prowadzi do powstawania pęcherzyków a nawet pienienia warstwy kleju. Dlatego też opakowania kleju muszą być dobrze zamknięte i przechowywane w miejscach o niskiej wilgotności.

Utwardzanie

Macroplast UK 8101 może być utwardzany zarówno na zimno (w temperaturze pokojowej powyżej 15 (C) jak i w podwyższonej temperaturze. Czas utwardzania może zostać znacząco skrócony poprzez podwyższenie temperatury lub dodanie przyśpieszacza. Wytrzymałość końcową złącze osiąga po kilku dniach.

W trakcie sieciowania ważne jest aby zapewnić odpowiednie ciśnienie kontaktowe (poprzez obciążanie ciężarkami, prasę, klamry), które zapewni pełnopowierzchniowy kontakt kleju z oboma klejonymi substratami.

Czyszczenie

Produkt w postaci nieutwardzonej (na narzędziach pracy, zanieczyszczenia substratów) może zostać usunięty przy użyciu Macroplast Reiniger B 8030. 
W postaci utwardzonej usunięty może zostać jedynie mechanicznie.

Rezultaty pomiarów:	Wytrzymałość na ścinanie (wg. DIN 1465)

(Wytrzymałości w MPa, mierzone na połączeniu aluminium/aluminium)

1. Wytrzymałość na ścinanie przy 20 (C jako funkcja czasu utwardzania

1 dzień		2 dni		4 dni		7 dni

5		    6		   7		  8

2. Wytrzymałość na ścinanie przy utwardzaniu w wyższych temperaturach 
jako funkcja czasu utwardzania

(pomiar w temperaturze pokojowej)

| Temperatura utwardzania | 0,5 h | 1 h | 2 h | 3 h | 7 h |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 80 (C | 6 | 7 | 8 | 9 | 11 |
| 100 (C | 7 | 8 | 10 | 11 | 13 |
| 120 (C | 10 | 12 | 13 | 14 | 14 |
| 160 (C | 10 | 12 | 14 | 16 | 15 |

2. Określanie wytrzymałości na ścinanie w zależności od temperatury testu:

-40 (C	-20 (C	 0 (C	20 (C	40 (C	60 (C	80 (C

24	  24	20	8	 4	2,5	1,5     (MPa)

Magazynowanie:                       Zagrożenie przemarznięciem: tak

Zalecana temperatura składowania: 15 do 25 (C (nigdy < 10 (C i > 50 (C)

Czas składowania: 12 miesięcy w oryginalnym opakowaniu

Forma dostawy: 		Hobok: 		  24 kg

Beczka: 	250 kg

Wskazania/rady
dotyczące bezpieczeństwa

Oznaczenia transportowe:	patrz karta bezpieczeństwa

Wskazówka:	Podane informacje, szczególnie dotyczące nanoszenia kleju i jego zastosowań oparte są na naszej wiedzy i doświadczeniu. Ze względu na wielką różnorodność materiałów i będące poza naszym wpływem zróżnicowane warunki pracy zalecamy przeprowadzenie każdorazowo własnych prób dla sprawdzenia przydatności naszych produktów do planowanej metody klejenia i zamierzonych celów. Ani wskazówki zawarte w niniejszej karcie technicznej ani porady udzielone ustnie nie mogą być podstawą odpowiedzialności jeśli nie wyniknęły ze złych zamiarów lub dużego niedbalstwa producenta.

Wraz z ukazaniem się niniejszej karty technicznej poprzednie jej wydania tracą ważność

Polska 						Niemcy

Henkel Polska S.A				Henkel Teroson GmbH

ul. Domaniewska 41/MARS			D-69112 Heidelberg

PL-02-672 Warszawa

Telefon (022) 874 37 38				Hans-Bunte-Straße 4

Telefax (022) 874 37 28				D-69123 Heidelberg

Telefon (06221) 704-0

Telefax (06221) 704-698